ANTİBİYOTİK TAŞIYICILARLA OSTEOMYELİTİS SAĞALTIMI

*Ali Said DURMUŞ, *Emine ÜNSALDI

*Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı – ELAZIĞ

ÖZET

Bu yazıda osteomyelitis ve antibiyotik taşıyıcılar ile sağaltımı hakkında kaynak bilgi verildi. Antibiyotik taşı-yıcılar ile osteomyelitisin sağaltımı arasında bağlantı kuran çalışmalar incelenerek değerlendirmeler yapıldı.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik taşıyıcılar, Osteomyelitis, Sağaltım.

TREATMENT OF OSTEOMYELITIS BY ANTIBIOTIC LOADED MATERIALS

ABSTRACT

In this paper, information was given about, osteomyelitis and its treatment with antibiotic loaded materials were evaluated.

Keywords: Antibiotic loaded material, Osteomyelitis, Treatment.

- GİRİŞ

a. OSTEOMYELİTİS

Osteomyelitis mikroorganizmaların neden ol-duğu ve kemik yıkımlanmasının da eşlik ettiği ke-mik iliği yangısıdır (Gentry, 1997; Lew ve Wald-vogel, 1997; 2004; Parsons ve Strauss, 2004; Perron ve ark., 2003). Enfeksiyon kemik iliğinde olabilece-ği gibi korteks, periost ve çevre yumuşak dokuların da karıştığı yaygın bir şekilde de gözlenebilir (Lew ve Waldvogel, 1997; 2004).

Osteomyelitis genellikle parçalı bir kırığı ta-kip ederek kırık uçlarının deriyi delmesi ve açık kırık oluşturması ile enfeksiyon etkenlerinin kemiğe ve çevresine girmesi sonucu, osteosentez sırasında implant ya da protez uygulamalarından sonra veya hematojen kaynaklı olarak ta gelişebilmektedir (An-teplioğlu ve ark., 1990; Mast ve Horwitz, 2002; Woodard ve Riser, 1991).

Osteomyelitisin farklı klinik görünümlerine göre klasifikasyonu mevcuttur. Fakat en yaygın ka-bul göreni Weiland ve ark.’nın (1984) tanımladığı klasifikasyondur ve kemikteki hasarın miktarına gö-re hastalar sınıflandırılır. Birinci tipte kemik açığa çıkmıştır, yumuşak doku enfeksiyonu yoktur. Tip 2 çevresel kortikal ve endostal kemik enfeksiyonu ile karakterizedir. Tip 3’te segmental kemik defektleri vardır (Parsons ve Strauss, 2004; Weiland ve ark., 1984).

En yaygın kullanılan bir diğer klasifikasyon sistemi erişkinlerde kullanılan Cierny-Mader klasifi-kasyon sistemidir. Bu sistemde anatomik olarak kemiğin hastalıktan etkilenme oranına ve hastanın fizyolojik durumuna göre sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırmaya göre Tip 1’de intrameduller ve en-dostal bölgeyi de kapsayan bir osteomyelitis vardır. Tip 2’de kemiğin yüzeyinde bir bölgesinde osteom-yelitis vardır. Tip 3’te kemiğin korteksi ile beraber intrameduller bölgesi de enfektedir. Tip 4’te kemi-ğin çevresini de içerecek şekilde yaygın bir osteomyelitis mevcuttur (Cierny ve ark., 1985; Parsons ve Strauss, 2004).

Akut osteomyelitis sahasında bakteri ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu suppuratif bir yangı mevcuttur. Farklı yangısal faktörler sonucu yumuşak doku nekrozu, kemik trabeküllerinin ve kemik matriksinin yıkımı görülür. Yangısal ürünler kemik dokuda dolaşımı bozduğundan iskemi ve son-rasında kemik nekrozu gelişir. Uygulanan antibiyo-tikler avasküler sahaya ulaşamadığından osteomye-litiste medikal sağaltım yetersiz kalabilir. İskemik bölge tarafında reaktif bir hiperemi ve osteoklastik aktivite görülür ve bu da kemik kaybına ve oste-oporoza sebep olur. Bazı olgularda bu durum periostun aşırı üremesine ve yeni kemik formasyo-nuna neden olur. Büyüme faktörü, sitokinler, hormonlar ve bazı ilaçların osteoblast ve osteoklast aktivitelerini düzenlediği ve böylece proliferasyonu kontrol ettiğine dair kanıtlar sunulmuştur (Lew ve Waldvogel, 1997; 2004).

Kemik üzerinde bulunan eskimiş ve içinden irin gelen fistüller karakteristiktir (Anteplioğlu ve ark., 1990). Fistülografi osteomyelitisin tanısında yararlı bir yöntemdir. Fistülogram enfeksiyonun ori-jininin ve sinüs alanlarının genişliğinin bulunmasına yardım eder (Harari, 1993).

Osteomyelitisli kemiğin radyografisinde; nor-mal trabeküler düzen kaybolmuştur. Kemik dansite-sinde azalma (kemiğin lizisi veya destrüksiyonu) gözlenebilir. Lizis alanının çevresinde dansitede artış (involucrum) vardır (Parsons ve Strauss, 2004; Stead, 1984). Periost kalkar, burada subperiosteal yeni kemik formasyonu şekillenir ve korteksin za-yıfladığı ve hatta enfeksiyon kenarında aşınma (kor-tikal destrüksiyon) olduğu saptanır. Havers kanal-larının geri dönüşümsüz açılması nedeniyle kortikal kemik sık sık çizgili olarak görülür (Stead, 1984).

Osteomyelitisten kuşkulanıldığında kültür ve histopatolojik kontroller için kemik biyopsisi alınır. Bu uygulama aynı zamanda sağaltımda kullanılacak antibiyotiğin seçimi için önemlidir (Bonham, 2001).

Bu enfeksiyon ilk kez Fransız cerrah Edoard Chassaignac tarafından 1852’de tanımlanmıştır. Has talığın tanımlandığı yıllarda açık kırıklardan sonra çoğu hastalar enfeksiyondan ölmekteydi. Bu neden-le erken sağaltım için yaralanan bacak kesilmektey-di (Parsons ve Strauss, 2004).

Son 25 yıldır osteomyelitisin sağaltımında büyük aşamalar kaydedilmiştir. Debridmentten son-ra büyük defektleri doldurmak için kas flepleri ve vaskülarize kemik transferi yapılmaktadır. Daha sonra kültür yapılarak yüksek oranda antibiyotik ve eğer debridmentten sonraki defekt büyükse İlizarov tekniği ile iskelet rekonstrüksiyonu yapılabilmekte-dir. Bütün bu işlemler kronik osteomyelitisin sağaltımında başarı oranını yükseltmektedir (Lew ve Waldvogel, 1997; 2004).

Subperiosteal apselerin boşaltılması punksi-yonla yapılır. Yalnız punksiyonda yangılı materyal tamamen boşaltılamaz. Kemik içine çeşitli yerlerden çelik kanüller sokulur ve bu kanüllerden günde bir-kaç defa kemiğe antibiyotik enjekte edilir. Verilen antibiyotiğin rezorpsiyonunun geç olması için bü-yük moleküllü olması gerekmektedir (Duruman ve ark., 1971).

Yangılı ve nekrotik materyalin kemik medul-lasından kolayca akabilmesi için kemik korteksine matkapla birkaç delik açılır (Duruman ve ark., 1971). Yangılı odak küretle temizlenerek bölgedeki bütün nekrotik kemik dokuları çıkartılır (Duruman ve ark., 1971; Smith ve Shank, 2002). Küretaj yapı-lırken epifiz plaklarını korumak gerekir. Küretajdan sonra bölgeye Radon dreni gibi vakumlu bir dren konulabilir (Blood ve Radostist, 1989; Duruman ve ark., 1971).

Osteomyelitisten dolayı büyük kemik defekt-leri oluşmuşsa, fibula gibi kemikler tamamen rezeke edilir. Bölgenin tümünün rezeksiyonunun sakıncalı olduğu durumlarda olabildiğince geniş rezeksiyon yapılır (Smith ve Shank, 2002). Meydana gelen defekt enfeksiyon tehlikesi tamamen geçtikten sonra kemik greftleri ile kapatılmaya çalışılır (Duruman ve ark., 1971; Kato ve ark., 2005).

b. ANTİBİYOTİK TAŞIYICILAR

Ortopedide antibiyotik taşıyıcı kemik çimen-tolarının (ABLC) 30 yıldan daha fazla süredir kulla-nıldığı bildirilmektedir (Hendriks ve ark., 2004; 2005)

ABLC lokal antibiyotiğin etkili bir dağıtım yöntemidir. Hastanın klinik durumuna göre protez fiksasyonunda yüksek dozda (>3.6 g/40 g çimento) veya düşük dozda (≤1 g /40 g çimento) kullanılabil-mektedir (Hanssen, 2004).  Penner ve ark. (1999) her 40 gram akrilik çimento içerisindeki 3.6 gram antibiyotiğin terapotik düzeyde antibiyotik sağladı-ğını bildirmiştir. Hanssen (2004), Hanssen ve Osmon, (1999) ile Hanssen ve ark. (1994) ise 40 g kemik çimentosunda yaklaşık olarak 8 g antibiyotik hazırlamışlar ve aktif enfeksiyonun başlangıcında kullanmışlardır. Protez fiksasyonu sırasında ise 2 g antibiyotik/40 g kemik çimentosu şeklinde düzenle-me yaptıklarını bildirmişlerdir.

İstenmeyen enfeksiyonların önüne geçebil-mek için proflaktik amaçla sistemik antibiyotik sağaltımı yapılırken, lokal proflaksi amacıyla ALBC de kullanılmaktadır (Ceffa ve ark., 2002; Passuti ve Gouin, 2003).

Antibiyotik taşıyıcı olarak en çok kullanılan materyalin polymethylmethacrylate (PMMA) oldu-ğu (Cerretani ve ark., 2002; Downes ve Maughan, 1989; Hendriks ve ark., 2005; Sanchez ve ark., 2001; Shin ve ark., 2002), beta-tricalcium phosphate (β-TCP) ve hydroxyapatite (HAP)’in de (Itokazu ve ark., 1994; 1998; Joosten  ve ark., 2004; Korkusuz ve ark., 1993) antibiyotik taşıyıcı olarak kullanıla-bileceği bildirilmektedir. Bunların dışında poly (lactic asit) (PLA) (Majola ve ark., 1991; Wei ve ark., 1991), poly(glycolic asit) (PGA) (Ashammakhi ve ark., 1995; Overbeck ve ark., 1995), poly (lactide -co-glycolide) (PLGA) (Garvin ve ark., 1994; Makinen ve ark., 2005), polyanhydritler (Gürsel ve ark., 2001; Laurencin ve ark., 1993), polyhydroxy-butyrate-co-hydroxyvalerate (PHBV) (Gürsel ve ark ,2001;Yağmurlu ve ark.,1999) ve calcium alginate (Yenice ve ark., 2002) gibi biyo-uyumlu polimerler de antibiyotik taşıyıcılar arasında sayılmaktadır.

Çimentodan salınan antibiyotikler implantın korunmasında çok daha etkili olarak kullanılabil-mektedir. ALBC; operasyon sonrasında 2 hafta süreyle eklem, komşu dokular ve çimento-protez yüzeyinde en yüksek antibiyotik düzeyini sağlayan bir yöntemdir (Passuti ve Gouin, 2003).

ABLC kullanımı ile özellikle zayıf damarlı dokularda, yumuşak doku ve kemikte sistemik ola-rak elde edilebilecek olandan daha yüksek antibiyo-tik konsantrasyonu elde edilebilir. Ayrıca sistemik olarak verilen antibiyotiklerden daha az düzeyde serum konsantrasyonu elde edilir ve bu durumda daha az toksisite oluşur (Cerretani ve ark., 2002).

Antibiyotiklerin katılması ile kemik çimento-ların mekanik özelliklerinde herhangi bir değişim görülmediği bildirilmektedir (Davies, 1987; Davies ve ark., 1989; Lautenschlager ve ark., 1976; Lee, 1977).

Profilaktik amaçla çok çeşitli antibiyotikler kullanılmaktadır. ABLC içerisinde kullanılan antibi-yotiklere bireyin allerjik reaksiyon gösterdiği du-rumlarda protezlerin veya ABLC’in yerinden çıka-rılması gerekmektedir (Hanssen, 2004). Protezlerin yenilenmesi belirli bir bekleme süresi geçirmeden mümkün görünmemektedir. Örneğin enfekte bir to-tal kalça veya diz protezinin yenilenmesi için 45 günlük süre geçmesi gerekmektedir (Passuti ve Gouin, 2003). Bundan dolayı ABLC’lerde kullanıla-cak antibiyotik seçiminde oldukça dikkatli davran-mak gerekmektedir (Durbhakula ve ark., 2004; Hanssen, 2004).

ABLC’lerle vancomycin (Changez ve ark., 2005; Dion ve ark., 2005; Masri ve ark., 1998; Penner ve ark., 1996; 1999), gentamycin (Cabanillas ve ark., 2000; Changez ve ark., 2005; Hendriks ve ark., 2004; 2005; Joosten ve ark., 2004; Lucke ve ark., 2003; Neut ve ark., 2003; Sanchez ve ark., 2001), tobramycin (Masri ve ark., 1995; 1998; Park ve ark., 2004; Penner ve ark., 1996; 1999), cephalosporin’ler (Park ve ark., 1998; Wang ve ark., 2004), clindamycin, ticarcillin (Adams ve ark., 1992), ciprofloxacin (Adams ve ark., 1992; Castro ve ark., 2003; Huneault ve ark., 2004; Park ve ark., 2004), amikain (Kuechle ve ark., 1991), teicoplanin (Yenice ve ark., 2002) ve daptomycine  (Kuechle ve ark., 1991) gibi bir çok antibiyotik kullanılmıştır.

ABLC’lerde düşük dozda antibiyotik kulla-nılması durumunda antibiyotiğe dirençli mikroorga-nizmaları artırabileceği kuşkusundan dezavantaj olarak bahsedilmektedir (Hanssen, 2004).

Gentamisine dirençli staphylococ’ların preva-lansındaki artış eklem artroplastisinde proflaktik amaçla gentamisin-ALBC kullanımı ile ilgili bulun-maktadır. Kemik çimentosu içerisindeki cephalos-porinler, ciprofloxacin, erythromycine ve vancomycine gibi antimikrobiyel ajanlar için de aynı durumun söz konusu olabileceği bildirilmek-tedir (Hanssen, 2004; Hanssen ve Osmon, 1999; Hanssen ve ark., 1994). Sağaltım amacıyla vancomycin’e gereksinim duyabileceği için bu anti-biyotiğin proflaksi için kullanılmaması önerilmekte-dir (Hanssen ve Osmon, 1999). Antibiyotiklere dirençli organizmalarla karşılaşıldığında farklı bir antibiyotik kullanımı gerekmekte, aynı zamanda yeni bir protezin tekrar implantasyonu zorunlu hale gelmektedir (Sanchez ve ark., 2001).

Josefsson ve ark. (1990), total kalça protezi uygulanan olgularda, gentamisin taşıyan çimentolar ile standart çimento kullanarak ve aynı zamanda sistemik profilaktik antibiyotik uyguladıkları iki grubu karşılaştırdıkları bir çalışmada, gentamisin ta-şıyan çimento kullandıkları grupta derin enfeksiyon-ların daha az görüldüğünü bildirmişlerdir.

c. ANTİBİYOTİK TAŞIYICILARLA OSTEO-MYELİTİS SAĞALTIMI

Kemiklerde yapılan cerrahi girişimler osteo-myelitis riski taşımaktadır. Genel olarak postoperatif kemik enfeksiyonlarına 3 türlü yaklaşım yöntemi bulunmaktadır. Bunlar; 4-6 hafta süre ile sistemik antibiyotik sağaltımı (Bonham, 2001; Bucholz ve ark., 1981; Monzon ve ark., 2001; Naraharisetti ve ark., 2005; Perry ve ark., 1986; Tice ve ark., 2003; Yenice ve ark., 2002), lokal antibiyotik taşıyıcıların kullanılması (Dion ve ark., 2005; Joosten ve ark., 2004; Sanchez ve ark., 2001) ve şirurjikal debri-dementtir (Steed, 2004; Nelson ve ark., 2002).

Osteomyelitisin kemik rezeksiyonu olmaksı-zın yapılacak antibakteriyel sağaltım çok uzun za-man gerektirmektedir. Nekroze kemiğin rezeksiyo-nuyla birlikte en az 6 haftalık antibiyotik uygula-ması gerektiği bildirilmektedir (Bonham, 2001). Antibiyotiklerin bu kadar uzun süreli kullanımları toksik etkiler gösterebilmektedir. Örneğin aminogli-kozitler osteomyelitise neden olan patojenler üzerin-de geniş bir etkiye sahip olmasının yanında, nefro-toksik etki gösterebilmektedir (Grayson, 1995).

Osteomyelitis sağaltımındaki en büyük sorun, enfeksiyon odağında bakterisit etki gösterecek anti-biyotik konsantrasyonunun sağlanamamasıdır. Bir antibiyotiğin yeterli zaman periyotlarında ve enfekte bölgede oldukça etkili bir konsantrasyonda olacak şekilde kullanılması gerekmektedir (Itokazu ve ark., 1998). Bunların dışında lokal antibiyotik uygulama-ları da oldukça yararlı görülmektedir (Sanchez ve ark., 2001).

Ortopedide antibiyotik taşıyıcı olarak en çok kullanılan PMMA’nın, antibiyotik taşıyıcı olarak hazırlanması sırasında ortaya çıkacak ısıdan dolayı antibiyotik seçimi oldukça sınırlanmaktadır (Yenice ve ark., 2002). Bununla birlikte antibiyotik taşıyıcı olarak kullanılan PMMA vücut tarafından yok edile-bilen bir materyal değildir ve kullanılan antibiyotik işlevini tamamladığında PMMA’ın  çıkarılması için ikinci bir operasyona gereksinim duyulabilmektedir (Sanchez ve ark., 2001). Kemik enfeksiyonlarında antibiyotik taşıyıcı olarak kullanılan HAP (Korku-suz ve ark., 1993) gibi poröz seramiklerin mükem-mel bir biyo-uyumluluk gösterdiği, birbiriyle ilişkili por yapısına sahip olduğu ve bu özelliği nedeniyle vakum sistemi kullanarak porlar içerisine antibiyo-tiklerin çekilebileceği bildirilmektedir (Itokazu ve ark., 1994;1998). Calcium phosphate’ların da kemik dokusu tarafından tolere edilebileceği bildirilmekte-dir (Joosten, 2004).

PLA (Majola ve ark., 1991), ve PGA (Ashammakhi ve ark., 1995) yeterli absorpsiyon, biyo-uyumluluk, mekanik özellikler ve osteotomile-rin fiksasyonunda yeni kemik formasyonu üzerinde pozitif etkilere sahiptir. PLA (Wei ve ark., 1991), PLGA (Garvin ve ark., 1994), PGA (Overbeck ve ark., 1995), polyanhydritler (Gürsel ve ark., 2001; Laurencin ve ark., 1993) ve polyhydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate (PHBV) (Gürsel ve ark., 2001;

Yağmurlu ve ark., 1999) gibi biyo-uyumlu polimerler antibiyotiklerle ABLC olacak şekilde hazırlanmaktadır. Değişik hayvan deneylerinde lokal enfeksiyonların sağaltımında antibiyotik taşı-yıcı olarak kullanılan bu materyallerin etkili olduk-ları gözlenmiştir.

- SONUÇ

İncelenen kaynaklar sonucunda, osteomyeli-tis sağaltımında, özellikle vücut tarafından rezorbe edilebilen ABLC’lerin oldukça yararlı olduğu, anti-biyotik seçiminde antibiyogram sonuçlarının ve alerjik reaksiyonların göz önünde bulundurulması gerektiği kanısına varılmıştır.

3. KAYNAKLAR

- Adams K., Couch L., Cierny G., Calhoun J. and Mader J.T.  1992. In vitro and in vivo eva-luation of antibiotic diffusion from antibiotic impregnated polymethylmethacrylate beads. Clin. Orthop. Relat. Res.. 278: 244-252.

- Anteplioğlu, H., Samsar, E. ve Akın, F. 1990. Genel Şirurji. A.Ü. Veteriner Fakültesi Yay. Ders Kitabı: 415, I + 550.

- Ashammakhi N., Makela E.A., Vihtonen K., Rokanken P. and Tormala P. 1995. Effect of self-reinforced polyglycolide membranes on cortical bone: an experimental study on rats. J. Biomed. Mater. Res. 29(6): 687-694.

- Blood, D.C. and Radostits, O.M. 1989. Osteo-myelitis. Vet. Med. Seventh Ed., 463-464.

- Bonham P. 2001. A Critical Review of the Literature: Part II: Antibiotic treatment of osteomyelitis in patients with diabetes and foot ulcers. J WOCN, 28:141-149.

- Buchholz H.W., Elson R.A., Engelbrecht E., lodenkamper H., Rottger J. and Siegel A. 1981. Management of deep infection of total hip replacement. J Bone Joint Surg Br.,  63: 342-353.

- Cabanillas P.F., Pena D.E., Barrales-Rienda J.M. and Frutos G. 2000. Validation and in vitro characterization of antibiotic-loaded bone cement release. Int J Pharm, 209: 15-26.

- Castro C., Sanchez E., Delgado A., Soriano I., Nunez P., Baro M., Perera A. and Evora C. 2003. Ciprofloxacin implants for bone infection. In vitro–in vivo characterization. J Control Release, 93: 341-354.

- Ceffa R., Andreoni S., Borre S., Ghisellini F., Fornara P., Brugo G. and Ritter M.A. 2002. Mucoraceae infections of antibiotic-loaded cement spacers in the treatment of bacterial infections caused by knee arthroplasty. J Arthroplasty, 17(2): 235-238.

- Cerretani D., Giorgi G., Fornara P., Bocchi L., Neri L., Ceffa R., Ghisellini F. and Ritter M.A. 2002. The in vitro elution characteristics of vancomycin combined with imipenem-cilasta-tin in acrylic bone-cements. A pharmacokine-tic study. J Arthroplasty, 17(5): 619-626.

- Changez M., Koul V. and Dinda A.K. 2005. Eficacy of antibiotics-loaded interpenetrating network (IPNs) hydrogel based on poly(acrylic acid) and gelatin for treatment of experimental osteomyelitis: in vivo study. Biomaterials, 26: 2095-2104.

- Cierny G., Mader J.T. and Penninck J.J. 1985. A clinical staging system for adult osteomyelitis. Contemp Orthop., 10: 17-37.

- Davies J.P. 1987. Comparison of the mechani-cal properties of Simplex P, Zimmer Regular and LVC bone cements. J Biomed Mater Res,  21: 719-730.

- Davies J.P., O’Connor D.O., Burke D.W. and Harris W.H. 1989. Influence of antibiotic impregnation on the fatigue life of Simplex P and Palacos R acrylic bone cements, with and without centrifugation. J Biomed Mater Res, 23: 379-397.

- Dion A., Berno B., Hall G. and Filiaggi M.J. 2005. The effect of processing on the structural characteristics of vancomycin-loaded amorp-hous calcium phosphate matrices. Biomateri-als, 26: 4486-4494.

- Downes S. and Maughan P.A. 1989. Mecha-nism of antibiotic release from poly(methyl methacrylate) bone cement.  Clinical Materials, 4(2): 109-122.

- Durbhakula S.M., Czajka J., Fuchs M.D. and Uhl R.L. 2004. Antibiotic-loaded articulating cement spacer in the 2-stage exchange of infected total knee arthroplasty. J Arthroplasty,  19(6): 768-774.

- Duruman, A., Çakırgil, G.S. ve Korkusuz, Z. 1971. Ortopedi. A.Ü. Tıp Fak. Yay.:254, 105-116.

- Garvin K.L., Miyano J.A., Robinson D., Giger D., Novak J. and Radio S. 1994. Polylactide/polyglycolide antibiotic implants in the treatment of osteomyelitis. A canine model. J. Bone Joint Surg. Am., 76(10): 1500-1506.

- Gentry L.0. 1997. Management of osteomyeli-tis. Int J Antimicrob Ag, 9: 37-42.

- Grayson M. 1995. Diabetic foot infections-antimicrobial therapy. Infect. Dis. Clin. North Am., 9: 143-161.

- Gürsel İ., Korkusuz F., Türesin F., N. Alaed-dinoğlu G. and Hasırcı V. 2001. In vivo application of biodegradable controlled anti-biotic release systems for the treatment of implant-related osteomyelitis. Biomaterials, 22, 73-80.

- Hanssen A.D. 2004. Prophylactic use of anti-biotic bone cement. An emerging standard-in opposition. J Arthroplasty, 19(4), Suppl 1:73-77.

- Hanssen A.D. and Osmon D.R. 1999. The use of prophylactic antimicrobial agents during and after hip arthroplasty. Clin. Orthop., 369: 124-138.

- Hanssen A.D., Rand J.A. and Osmon D.R.  1994. Treatment of the infected total knee arthroplasty with insertion of another prosthesis. The effect of antibiotic-impregna-ted bone cement. Clin. Orthop., 309: 44-55.

- Harari, J. 1993. Surgical complications and wound healing in the small animal practice. W.B. Saunders Company, Philadelphia. 203-251.

- Hendriks J.G.E., Neut D., Hazenberg J.G., Verkerke G.J., van Horn J.R., van der Mei H.C. and Busscher H.J. 2005. The influence of cyclic loading on gentamicin release from acrylic bone cements. J Biomech, 38: 953-957.

- Hendriks J.G.E., van Horn J.R., van der Mei H.C. and Busscher H.J. 2004. Backgrounds of antibiotic-loaded bone cement and prosthesis-related infection. Biomaterials, 25: 545–556.

- Huneault L.M., Lussier B., Dubreuil P., Chouinard L. and Desevaux C. 2004. Prevention and treatment of experimental osteomyelitis in dogs with cipro.oxacin-loaded crosslinked high amylose starch implants. J Orthopaed Res, 22: 1351-1357.

- Itokazu M., Matsunaga T., Kumazawa S. and Oka M. 1994. Treatment of osteomyelitis by antibiotic impregnated porous hydroxyapatite block. Clinical Materials, 17(4): 173-179.

- Itokazu M., Wenyi Y., Aoki T., Ohara A. and Kato N. 1998. Synthesis of antibiotic-loaded interporous hydroxyapatite blocks by vacuum method and in vitro drug release testin. Biomaterials, 19: 817-819.

- Joosten U., Joist A., Frebel T., Brandt B., Diederichs S. and von Eiff C. 2004. Evaluation of an in situ setting injectable calcium phosphate as a new carrier material for gentamicin in the treatment of chronic osteomyelitis: Studies in vitro and in vivo. Biomaterials, 25: 4287-4295.

- Josefsson G., Gudmundsson G., Kolmert L. and Wijkström S. 1990. Prophylaxis with systemic antibiotics versus gentamicin bone cement in total hip arthroplasty. A five-year survey of 1688 hips. Clin Orthop., 253: 173-178.

- Kato H., Matsuoka K., Kato N. and Ohkubo T. 2005. Mandibular osteomyelitis and fracture successfully treated with vascularised iliac bone graft in a patient with pycnodysostosis. Brit J Plast Surg, 58: 263-266.

- Korkusuz F., Uchida A., Inoue K., Shinto Y., Araki N. and Ono K. 1993. Experimental implant-related osteomyelitis treated by antibiotic-calcium hydroxyapatite ceramic composites. J Bone Joint Surg., 75-B: 111-114.

- Kuechle D.K., Landon G.O., Musher D.M. and Noble P.C. 1991. Elution of vancomycin, daptomycin and amikacin from acrylic bone cement. Clin. Orthop. Relat. Res., 264: 302-308.

- Laurencin C.T., Gerhart T., Witschger P., Domb A., Rosenberg A.E., Hanff P., Edsberg L., Hayes W. and Langer R. 1993. Bioerodible polyanhydrides for antibiotic drug delivery: in vivo osteomyelitis. J. Orthop. Res., 11(2): 256-262.

- Lautenschlager E.P., Marshall G.W., Marks K.E., Schwartz J. and Nelson C.L. 1976. Mechanical strength of acrylic bone cements impregnated with antibiotics. J Biomed Mater Res, 10: 837-845.

- Lee A.J.C. 1977. The mechanical properties of bone cements. J Med Eng Technol, 1: 137-140.

- Lew D.P. and Waldvogel F.A. 1997. Osteomyelitis. N. Engl. J. Med., 336: 999-1007.

- Lew D.P. and Waldvogel F.A. 2004. Osteomyelitis. Lancet, 364: 369-379.

- Lucke M., Schmidmaier G., Sadoni S., Wildemann B., Schiller R., Haas N.P. and Raschke M. 2003. Gentamicin coating of metallic implants reduces implant-related osteomyelitis in rats. Bone, 32: 521-531.

- Majola A., Vainionpoa K., Vihtonen M., Mero M., Vasenius J., Tormala P and Rokanken P. 1991. Absorption, biocompatibility, and fixation properties of polylactic acid in bone tissue: an experimental study in rats. Clin. Orthop. 268: 260-269.

- Makinen T.J., Veiranto M., Knuuti J., Jalava J., Törmala P. and Aro H.T. 2005. Efficacy of bioabsorbable antibiotic containing bone screw in the prevention of biomaterial-related infection due to Staphylococcus aureus. Bone, 36: 292-299.

- Masri B.A., Duncan C.P. and Beauchamp C.P. 1998. Long-term elution of antibiotics from bone-cement an in vivo study using the prosthesis of antibiotic-loaded acrylic cement (PROSTALAC) system. J Arthroplasty, 13(3): 331-338.

- Masri B.A., Duncan C.P., Beauchamp C.P., Paris N.J. and Arntorp J. 1995. Effect of varying surface patterns on antibiotic elution from antibiotic-loaded bone cement. J. Arthroplasty, 10(4): 453-459.

- Mast N.H. and Horwitz D. 2002. Osteomye-litis: a review of current literature and concepts Oper. Tech. Orthop., 12(4): 232-241.

- Monzon M., Garcia-Alvarez F., Lacleriga A., Gracia E., Leiva J., Oteiza C. and Amorena B. 2001. A simple infection model using pre-colonized implants to reproduce rat chronic Staphylococcus aureus osteomyelitis and study antibiotic treatment. J Orthopaed Res, 19: 820-826.

- Naraharisetti P.K., Lew M.D.N., Fu Y.C., Lee D.J.and Wang C.H. 2005. Gentamicin-loaded discs and microspheres and their modifications: characterization and in vitro release. J Control Release, 102: 345-359.

- Nelson C.L., McLaren S.G., Skinner R.A., Smeltzer M.S., Thomas J.R. and Olsen K.M. 2002. The treatment of experimental osteomyelitis by surgical debridement and the implantation of calcium sulfate tobramycin pellets. J Orthopaed Res, 20: 643-647.

- Neut D., van de Belt H.,  van Horn J.R., van der Mei H.C. and Busscher H.J. 2003. Residu-al gentamicin-release from antibiotic-loaded polymethylmethacrylate beads after 5 years of implantation. Biomaterials, 24: 1829-1831.

- Overbeck J.P., Winckler S.T., Meffert R., Tor-mala P., Spiegel H.V. and Brug E. 1995. Penetration of ciprofloxacin into bone: a new bioabsorbable implant. J. Invest. Surg., 8(3): 155-162.

- Park E.S., Maniar M. and Shah J.C. 1998. Biodegradable polyanhydride devices of cefazolin sodium, bupivacaine, and taxol for local drug delivery: preparation, and kinetics and mechanism of in vitro release. J Control Release, 52: 179-189.

- Park S.N., Kim J.K. and Suh H. 2004. Evaluation of antibiotic-loaded collagen-hyaluronic acid matrix as a skin substitute. Biomaterials, 25: 3689-3698.

- Parsons B. and Strauss E. 2004. Surgical management of chronic osteomyelitis. Am J Surg, 188(Suppl to July): 57-66.

- Passuti N. and Gouin F. 2003. Antibiotic-loaded bone cement in orthopedic surgery. Joint Bone Spine 70: 169-174.

- Penner  M.J.,  Duncan C.E. and Masri B.A. 1999. The in vitro elution characteristics of antibiotic-loaded CMW and Palacos-R .bone cements. J Arthroplasty, 14(2): 209-214.

- Penner M.J., Masri B.A. and Duncan C.P. 1996. Elution characteristics of vancomycin and tobramycin combined in acrylic bone-cement. J Arthroplasty, 11(8): 939-944.

- Perron A.D., Brady W.J. and Miller M.D. 2003. Orthopedic Pitfalls in the ED: Osteomyelitis. Am J Emerg Med, 21: 61-67.

- Perry C.R., Ritterbusch J.K., Rice S.H., Davenport K. and Burdge R.E. 1986. Antibio-tics delivered by an implantable drug pump: A new application for treating osteomyelitis. Am J Med, 80(6): Suppl. 2: 222-227.

- Sanchez E., Baro M., Soriano I., Perera A. and Evora C. 2001. In vivo-in vitro study of biodegridable and osteointegrable gentamicin bone implants. Eur J Pharm Biopharm, 52: 151-158.

- Shin S.S., Della Valle C.J., Ong B.C. and Meere P.A. 2002: A simple method for cons-truction of an articulating antibiotic-loaded cement spacer. J Arthroplasty, 17(6): 785-787.

- Smith W.R. and Shank J.R. 2002. Surgical treatment of osteomyelitis. Oper. Tech. Orthop , 12(4): 258-272.

- Stead, A.C. 1984. Osteomyelitis in the dog and cat. J. Small Anim. Pract., 25: 1-13.

- Steed D.L.  2004. Debridement. Am J Surg, 187 (Suppl to May): 71-74.

- Tice A.D., Hoaglund P.A. and Shoultz DA. 2003. Outcomes of osteomyelitis among pati-ents treated with outpatient parenteral antimic-robial therapy. Am J Med, 114: 723-728.

- Wang G.H., Liu S.J., Ueng S.W.N. and Chan E.C. 2004. The release of cefazolin and gentamicin from biodegradable PLA/PGA beads. Int J Pharm, 273: 203-212.

- Wei G., Kotoura Y., Oka M., Yamamuro T., Wada R., Hyon S. and Ikada Y. 1991. A bio-absorbable delivery system for antibiotic treatment of osteomyelitis. J. Bone Joint Surg. Br., 73: 246-252.

- Weiland A.J., Moore J.R. and Daniel R.K. 1984. The efficacy of free tissue transfer in the treatment of osteomyelitis. J. Bone Joint Surg. Am., 66: 181-193.

- Woodard, C.J. and Riser, H.W. 1991. Morphology of fracture nonunion and osteomyelitis. Vet. Clin. North Am-Small, 21(4): 813-843.

- Yağmurlu M.F., Korkusuz F., Gürsel İ., Korkusuz P., Örs U. and Hasırcı V. 1999. Sulbactam-cefoperazone polyhydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate (PHBV) local antibiotic delivery system: in vivo effectiveness and biocompatibility in the treatment of implant-related experimental osteomyelitis. J. Biomed. Mater. Res., 46(4): 494-503.

- Yenice İ., Çalış S.¸ Kaş H.S.¸ Özalp M., Ekizoğlu M. and Hıncal A.A. 2002. Biodegra-dable implantable teicoplanin beads for the treatment of bone infections. Int J Pharm, 242: 271-275.